## Slide 1: ラマン分光装置の構築 ～文化財および生物医学への応用～
安井研究室 B4 増岡 孝

## Slide 2: はじめに
本研究では文化財(浮世絵)と生物学、医学分野を計測の対象としている。
文化財
作成技法
生物学医学
年代
見たままのイメージング
色材の分子情報
空間分布状態
無染色、非侵襲
分子分析

## Slide 3: 従来の計測法
赤外吸収分光法・・・
試料に赤外光を照射し、得られる吸収スペクトルから、物質の分子情報や結合状態を知る方法
赤外分光法では水に対する
吸収が強く生物医学の計測に適さない
Ref)https://en.wikipedia.org/wiki/Fourier_transform_infrared_spectroscopy

## Slide 4: 従来の計測法
蛍光顕微鏡・・・
試料の見たい分子に対して染色を行い 顕微鏡で観察する。
分子の選択性は非常に高い
分子に対して侵襲的
Ref)http://www.aandt.co.jp/jpn/tree/vol_8.htm
Ref)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%9B%8D%E5%85%89%E9%A1%95%E5%BE%AE%E9%8F%A1#/media/File:FluorescentCells.jpg
非侵襲、無染色な分子分析であるラマン散乱分光法を用いる

## Slide 5: ラマン散乱分光法とは
非侵襲
無染色
高空間分解能
文化財保護
特徴
生体・医学
試料にレーザーを照射し、散乱光から物質の種類や状態を調べる分光法
非染色 → 無染色に変更
Ref)http://www.bestweb-link.net/PD-Museum-of-Art/ukiyoe/ukiyoe/fugaku36/No.027.jpg

## Slide 6: ラマン散乱分光の原理
物質に単一周波数の光を入射すると光の散乱が発生する。光と分子の相互作用によりラマンスペクトルが得られる。
⇒分子構造や化学結合状態の情報が得られる
ラマン散乱
レイリー散乱
Ref)http://sdbs.db.aist.go.jp (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 2015/07)

## Slide 7: 本研究の目的
ラマン散乱分光システムを構築する
ラマン散乱分光法の文化財や医学・生物学応用に着目しラマン散乱分光法の有用性を検討する
Notes: 試料として色材9 接着剤など3種と生物コラーゲンパウダー

## Slide 8: 実験装置
YAGレーザー(532 nm)
分光器（SP2300,Roper）：F値=3.9
２次元検出器：iDus, Andor
レーザー
分光器
NA=0.25
試料
NA=0.1
F=30
LL
偏光子
2
F=100
F=100

## Slide 9: 空間分解能
Notes: （スポット径）＝（波長）*（焦点距離）/（π*レンズ入射前のレーザ径）（ガウス）

## Slide 10: 実験結果(色材)
836cm-1
1540cm-1
840cm-1
1344cm-1
1531cm-1
1337cm-1
青色
黄色
緑色
緑色

## Slide 11: 実験結果(色材)
黄色
朱色
828cm-1
838cm-1
829cm-1
836cm-1
クロムイエロー(Deep)
クロムイエロー(オレンジ)
計測結果
データベース
PbCrO4
PbO・PbCrO4
Ref)www.chem.ucl.ac.uk/
resources/raman/

## Slide 12: 実験結果(色材：白2種類)
計測結果
510cm-1
633cm-1
388cm-1
273cm-1
1086cm-1
1516cm-1
137cm-1
データベース
Ref)http://biomedicaloptics.spiedigitallibrary.org/data/Journals/BIOMEDO/20341/015602jbo2.jpg
Ref)http://www.nanofm.mse.gatech.edu/images/research%20images/TiO2%20Raman%20Spectra.jpg
炭酸カルシウム
酸化チタン

## Slide 13: NA(開口数)
NA値：分解能を決定する数値
分解能
:レンズとサンプルの間にある媒質の屈折率
Ref)http://bioimaging.jp/learn/009/

## Slide 14: 実験結果(色材、接着剤)
ボンド(糊)
ニカワ
ミョウバン
ベンガラ(茶色)
986cm-1
Notes: ミョウバン（明礬、英: Alum）とは、1価の陽イオンの硫酸塩 MI2(SO4) と3価の金属イオンの硫酸塩 MIII2(SO4)3 の複塩の総称である。ミョウバンとニカワで礬砂（どうさ）と呼ばれるものとして使う 墨や塗料の滲み防止

## Slide 15: ニカワ、ベンガラ
首里城などの塗装に使われている赤茶色顔料。主成分は酸化鉄
膠（にかわ）は、動物の皮革や骨髄から採られる強力な糊
日本画のバインダーとして使用
Ref)http://goodtown.org/blog/wp-content/uploads/2010/06/001.jpg
Ref)http://www.sasakivn.com/werkstatt/report/leimfoto.jpg

## Slide 16: 実験結果（生体・医学）
試料：コラーゲン(パウダー)
自家蛍光による影響により
スペクトルのピークは計測されなかった。

## Slide 17: まとめと考察
ラマン散乱分光装置の構築を行い、浮世絵の色材及び生体医学の分野からコラーゲンの計測を行った。
計測されたスペクトルデータから混合された色材や未知の色材の同定を行うことが出来た。
しかし、自家蛍光の影響があることが明らかとなった。
→ 今後は自家蛍光の影響を受けないラマン分光法（CARS分光法）の構築を行い、比較検討する